核心技术参数要求

- 产品执行标准

- 货物需遵循主要国家标准和行业标准。符合相关技术规范(若国家有最新的标准或规范出台，以最新的为准)：

- GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》；

- GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；

- GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》；

- DA/T 7-1992《直列式档案密集架》。

- 产品结构

- 为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。

- 产品部件制作要求

- 轨道：采用≥1.8mm优质304不锈钢拉丝板材，轨道板和轨芯采用整板一次性成型工艺，成型轨芯≥22*25mm，轨道板成型尺寸为120*25±0.2mm。轨道板两侧分别向内侧三道弯边，两侧折弯形成闭环密封结构，成型尺寸≥16*25mm，同时在轨道板两侧压印≥3mm的凹槽,增强轨道板强度，预埋轨道与混凝土凝固后形成相互咬合结构使轨道预埋质量更好。注：为预埋式轨道。

- 底盘：采用≥3.0mm优质热轧钢板折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边≥50mm，架体长期载重存放资料不易变形， 底盘与立柱连接采用φ≥10×20（mm）螺栓，底盘装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤3mm。底盘连接采用嵌入式分段组装，底盘连接件螺丝孔采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方颈设计，与连接件形成嵌入式紧固结构，实现三点紧固和三点承重受力。提高底盘的承载能力。轴承横梁采用优质热轧钢板一次成型制作，尺寸≥W55*H45mm，在轴承装配的平面压印深≥1.4mm，宽≥40mm凹槽，增强轴承梁的承载力，为轴承装配质量提供更好保障。

- 立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板一次性成型制作七道弯边工艺，立柱正面≥50mm，侧面≥38mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。

- 托板（搁板）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，并采用七道弯边工艺，搁板表面压印两条对称凹槽筋，压印深度≥2mm，折弯高度≥25mm，增加承载能力。

- 档棒：采用≥0.8mm优质冷轧钢板一次成型五道弯边制作工艺，成型尺寸≥13*13mm。正面压印凹槽成型尺寸≥6mm，深度≥0.5mm，侧面压印成型尺寸≥1.0mm，深度≥0.5mm。

- 门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，凸出四角为圆弧，凸出四边为直线线条。与门凸出落差≥0.5mm。门栓φ≥8mm，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。

- 顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板。两头采用重叠回折压死边工艺，回折≥27mm,再折两道边≥28*10mm，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。

- 防倾倒牵引装置

- 在每团体两端列顶部（带门列）装配高性能防倾覆装置，防倾覆部件结构采用导向滑动牵引式方法，满足架体移动开启空间和防倾覆（倒）的需要，防倾覆（倒）部件运行向架体(团体）内侧延展、合并。

- 导套：采用≥2.3mm优质热轧钢板折弯成型工艺加工而成，整体呈C型开口式导套，内侧表面平整光滑、无毛刺。

- 导轨：采用≥25*50mm优质镀锌矩形方管。

- 牵引轴承滚轮：采用优质螺栓轴承滚轮，滚轮直径≥30mm，选用高强度轴承钢，轮边进行倒角工艺，外表面高光处理，摩擦系数小、低噪音、耐负荷，使用寿命高。

- 其他性能要求

- ▲1.稳定性要求

- （1）防尘门打开时的空载稳定性：拉门开到90°，架体不应倾倒。

- （2）防尘门打开时的加载稳定性：防尘门加载1000N，架体不应倾倒。

- （3）搁板水平加载稳定性：在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力100N，保持1min架体，不应倾倒。

- ▲2.结构强度要求：沿X 、Y轴方向按架体自重与全静载荷之和的1/15的力进行水平拉力试验，经连续试验200次后，架体不得发生倾倒现象，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象。

- ▲3.柜类拉门耐久性：挂质量1kg重物两个，循环次数≥20万次，无缺陷。

说明：上述主要用材需保证可通过具备CMA、CNAS标志的第三方质量监督检验机构出具的手动密集架抽样检验，甲方将视情况进行抽查。